- ПЛЕНКА И ЛЕНТА ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 И КОМПОЗИЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ.

Пленка и лента из фторопласта-4.

ГОСТ 24222-80

Пленка и лента из фторопласта-4 изготавливается механической обработкой заготовок из фторопласта-4. 
     Пленка и лента стойки к воздействию всех агрессивных сред, за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, расплавов и растворов щелочных металлов. 
     Интервал рабочих температур эксплуатации пленок и ленты от минус 60°С до плюс 250°С. 
     Пленку и ленту выпускают следующих марок: 
     ИН - пленка изоляционная неориентированная. Предназначена для междуслойной электроизоляции в аппаратах, сборочных единицах, деталях. 
     ПН - лента прокладочная неориентированная. Предназначена для изготовления прокладочного, уплотнительного и изоляционного материала. 
     ИО - пленка изоляционная ориентированная. Предназначена для междуслойной электроизоляции в аппаратах, сборочных единицах, деталях. 
     ЭН - пленка электроизоляционная ориентированная. Предназначена для изолирования проводов и кабелей.

ЭО - пленка электроизоляционная ориентированная. Предназначена для изолирования проводов и кабелей.

Лента из фторопластовой композиции Ф4К20.

ТУ 2245-142-05807960-2001

Ленту Ф4К20 получают методом строгания цилиндрической заготовки из композиции Ф4К20. 
     Лента Ф4К20 предназначена для изготовления деталей антифрикционного назначения: накладных направляющих металлорежущих станков, опор скольжения и прочих изделий, используемых в станкостроении и других отраслях машиностроения.

Лента из фторопластовой композиции Ф4К15М5

марок Ф4К15М5-Л и Ф4К15М5-Л-ЭА.

ТУ 6–05–05–138–80

Ленты марок Ф4К15М5–Л и Ф4К15М5–Л–ЭА предназначены для изготовления деталей антифрикционного назначения: накладных направляющих металлорежущих станков, опор скольжения и т.п., используемых в станкостроении и других отраслях машиностроения. 
     Ленту марки Ф4К15М5–Л получают методом строгания цилиндрической заготовки из композиции Ф4К15М5 по ТУ 6–05–1413–76. 
     Ленту марки Ф4К15М5–Л–ЭА получают обработкой ленты марки Ф4К15М5—Л с двух сторон тлеющим разрядом. 
     Ленту марки Ф4К15М5–Л–ЭА можно крепить к металлическим основаниям различными клеями (например, клеями на основе эпоксидной смолы К–153А или Б и др.). 
     Гарантийный срок хранения ленты Ф4К15М5–Л — 3 года со дня изготовления. 
     Гарантийный срок хранения ленты Ф4К15М5–Л–ЭА — 1 год со дня изготовления (обработки тлеющим разрядом).

Пленка и лента из фторопласта-4.
ГОСТ 24222-80

| ТОЛЩИНА И ДОПУСК ПО ТОЛЩИНЕ ЛЕНТЫ ИЗ Ф-4, мм |
| --- |
| Толщина ленты, мм | Допуск по толщине | Ширина, мм |
| 0,035 | ±0,005 | 30-140 |
| 0,038 | ±0,005 | 30-140 |
| 0,055 | ±0,005 | 30-140 |
| 0,060 | ±0,005 | 30-140 |
| 0,078 | ±0,005 | 30-140 |
| 0,088 | ±0,005 | 30-140 |
| 0,100 | ±0,005 | 30-140 |
| 0,125 | ±0,015 | 30-140 |
| 0,150 | ±0,015 | 30-140 |
| 0,173 | ±0,015 | 30-140 |
| 0,195 | ±0,015 | 30-140 |
| 0,200 | ±0,020 | 40-140 |
| 0,245 | ±0,030 | 30-140 |
| 0,295 | ±0,030 | 30-140 |
| 0,300 | ±0,030 | 40-140 |
| 0,345 | ±0,030 | 30-140 |
| 0,378 | ±0,030 | 30-140 |
| 0,400 | ±0,040 | 40-140 |
| 0,485 | ±0,060 | 30-140 |
| 0,500 | ±0,030* | 40-140 |
| 0,600 | ±0,060 | 40-140 |
| 0,695 | ±0,060 | 30-140 |
| 0,700 | ±0,030* | 40-140 |
| 0,770 | ±0,080 | 30-140 |
| 0,800 | ±0,080 | 40-140 |
| 0,850 | ±0,080 | 30-140 |
| 0,955 | ±0,100 | 30-140 |
| 1,000 | ±0,100 | 40-140 |
| 1,165 | ±0,120 | 30-140 |
| 1,200 | ±0,120 | 40-140 |
| 1,340 | ±0,140 | 30-140 |
| 1,400 | ±0,140 | 40-140 |
| 1,525 | ±0,160 | 30-140 |
| 1,600 | ±0,160 | 40-140 |
| 1,800 | ±0,180 | 40-140 |
| 1,890 | ±0,200 | 30-140 |
| 2,000 | ±0,200 | 40-140 |
| 2,200 | ±0,220 | 40-140 |
| 2,290 | ±0,240 | 30-140 |
| 2,400 | ±0,240 | 40-140 |
| 2,600 | ±0,260 | 40-140 |
| 2,770 | ±0,280 | 30-140 |
| 2,800 | ±0,280 | 40-140 |
| 3,000 | ±0,300 | 40-140 |
| 3,040 | ±0,320 | 30-140 |
| 4,075 | ±0,400 | 30-140 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: По согласованию с потребителем могут быть изготовлены пленки и ленты из Ф-4 с размерами, не указанными в таблице. * Для ленты марки «ПН» шириной до 60 мм. Ленту марки «ПН» шириной свыше 60 мм изготавливают с предельным отклонением ±0,070 мм. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| Наименование показателя | Норма для марок |
|  | ПН | ИН |
| Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 19,1 (195) | 13 (133) |
| Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %, не менее | 185 | 125 |
| Электропрочность, МВ/мм (кВ/мм) | 65 (65) | 48 (48) |
| Удельное сопротивление, Ом·м (Ом·см) | 1х1014(1х1016) | – |
| Внешний вид | Лента матовая от белого до светло-серого цвета, гладкая, без трещин, разрывов и сквозных отверстий. Допускаются: Неоднородность окраски, наличие отдельных темных включений в соответствии с образцом, утвержденным в установленном порядке. |  |

Лента из фторопластовой композиции Ф4К20.
ТУ 2245-142-05807960-2001

| ТОЛЩИНА И ДОПУСК ПО ТОЛЩИНЕ ЛЕНТЫ ИЗ Ф4К20 |
| --- |
| Толщина ленты, мм | Допуск по толщине, мм |  |
| 0,120 | ±0,005 |  |
| 0,145 | ±0,015 |  |
| 0,180 | ±0,015 |  |
| 0,193 | ±0,015 |  |
| 0,215 | ±0,030 |  |
| 0,260 | ±0,030 |  |
| 0,310 | ±0,030 |  |
| 0,415 | ±0,060 |  |
| 0,505 | ±0,060 |  |
| 0,600 | ±0,060 |  |
| 0,700 | ±0,080 |  |
| 0,805 | ±0,080 |  |
| 0,990 | ±0,100 |  |
| 1,240 | ±0,120 |  |
| 1,400 | ±0,140 |  |
| 1,580 | ±0,160 |  |
| 1,960 | ±0,200 |  |
| 2,370 | ±0,240 |  |
| 2,775 | ±0,280 |  |
| 3,185 | ±0,320 |  |
| 4,030 | ±0,400 |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: По согласованию с потребителем могут быть изготовлены пленки и ленты из Ф4К20 других размеров. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| --- |
| Наименование показателя | Норма |
| Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 11,7 (120) |
| Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %, не менее | 65 |

Лента из фторопластовой композиции Ф4К15М5 марок Ф4К15М5-Л и Ф4К15М5-Л-ЭА.
ТУ 6–05–05–138–80

| ТОЛЩИНА И ДОПУСК ПО ТОЛЩИНЕ ЛЕНТЫ ИЗ Ф4К15М5, мм |
| --- |
| Толщина ленты, мм | Допуск по толщине |  |
| 0,120 | ±0,005 |  |
| 0,145 | ±0,015 |  |
| 0,180 | ±0,015 |  |
| 0,193 | ±0,015 |  |
| 0,215 | ±0,030 |  |
| 0,260 | ±0,030 |  |
| 0,310 | ±0,030 |  |
| 0,415 | ±0,060 |  |
| 0,505 | ±0,060 |  |
| 0,600 | ±0,060 |  |
| 0,700 | ±0,080 |  |
| 0,805 | ±0,080 |  |
| 0,990 | ±0,100 |  |
| 1,240 | ±0,120 |  |
| 1,400 | ±0,140 |  |
| 1,580 | ±0,160 |  |
| 1,960 | ±0,200 |  |
| 2,370 | ±0,240 |  |
| 2,775 | ±0,280 |  |
| 3,185 | ±0,320 |  |
| 4,030 | ±0,400 |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: По согласованию с потребителем могут быть изготовлены пленки и ленты из Ф4К15М5 других размеров. |

| Размеры | Ф4К15М5–Л, Ф4К15М5–Л–ЭА |
| --- | --- |
| Толщина, мм | 1,7 |
| Допуск на толщину, мм | +0,15 -0,10 |
| Ширина, мм | 140 |
| Допуск на ширину, мм | -1,0 |
| Длина, м | не менее 1,0 |

| ПОKАЗАТЕЛИ KАЧЕСТВА ЛЕНТ ИЗ КОМПОЗИЦИЙ |
| --- |
| Ф4К15М5–Л | Ф4К15М5–Л–ЭА |
| Внешний вид |
| Лента от темно–серого до черного цвета с ровными краями. Допускается разнотонность окраски, наличие трещин длиной не более 10 мм, включения и отверстия размером не более 3 мм суммарно не более 5 шт. на 1 м длины. Непрямолинейность боковых краев ленты не должна превышать 3 мм на длине 1 м. |
| Прочность при разрыве в продольном направлении МПа (кгс/см2) |
| не менее 14,0 (140) |
| Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, % |
| не менее 70 |
| Адгезионная способность, МПа (кгс/см2) |
| не нормируется | не менее 7,0 (70) |